鄂尔多斯某选矿厂一台的WLH1000离心机由于长期运行，刮刀鼓磨损严重，同时进料口和排料仓内层的陶瓷衬板出现不同程度磨损，局部甚至脱落。
    工厂为维持设备正常工作，选用洛阳融基工贸有限公司研发的的RK-C-Z800.8-1.0设备专用修复材料进行耐磨维修，修复后的设备恢复新设备性能，正常使用。
修复工艺：
   首先清理磨损部位的杂质，将刮刀鼓磨损缺失部位清理干净焊补不锈钢网，对进料口、排料仓陶瓷衬板脱落部位，清理残余的碎屑和残胶。将待修复部位打磨出新鲜的金属基材，清洗剂清洗并晾置干燥。
    按规定的比例将RK-C-Z800.8-1.0设备专用修复材料A、B组分混合均匀，涂敷于磨损部位，并修复至原有尺寸胶层一定要逐层压实，避免出现空洞。
    常温固化24小时即可开机投入运行，或常温固化1小时，缓慢升温至80℃保温两小时快速开机。温度低时需在材料初步固化后再加热至80℃保温两小时。