# 盐酸储罐、脱硫系统等设备橡胶衬里破损的修复方案

1、首先将破损、鼓泡的橡胶衬里清理干净，可以先用刀子把破损鼓包部位的橡胶剔除，割成阶梯状，再用电动毛刷打磨；然后清除基材表面的污垢等杂质，并进行喷砂、打磨等粗化处理，用清洗剂清洗并晾置干燥。使基材表面洁净、干燥、无污、粗糙，以增强涂层与基材的结合强度。
  2、按质量比A:B=4:1将NPT201橡胶修补剂混合均匀，均匀涂抹在基材表面，胶层要按十字交叉横竖逐层涂抹，每层都要压实，避免出现孔洞，每层厚度以0.5-1mm为宜。直至修复到原尺寸。可沿破损处边沿向外延伸3cm.保证接口处无缝隙。
   3、室温放置24小时胶层完全固化。
注意事项：
1、NPT201橡胶修补剂在未固化之前不可接触水或潮湿空气。
2、温度低于15℃时，可在涂层初步固化后加热至60-80℃保温两小时促进胶层完全固化。